2.ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОРЯДА ПЕЧЕЙ П2П 1-5

| Параметры | П2П 1 | П2П 2 | П2П 3 | П2П 4 | П2П5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ёмкость копильника, т Производительность, т/час т/24 часа Расход (номинальный) жидкого топлива, кг/час природный газ (35400 кДж/м куб) , м куб/час Расход воздуха на сжигание топлива, м3/час Давление воздуха, атм (согл. Паспорту горелки) Давление природного газа, атм (см. паспорт горелки) Количество дымовых газов ,приведено к Н.У., м3/час (коэф. Изб. Возд 1.1) Количество сбрасываемых разувоженных газов, м3/час Разряжение в печи, от м. возд. ст, до Коэффициент разувоживания дымовых газов, ед . Температура факела, оС Температура садки, не более оС Температура газов, в газоходе печи оС (до камеры дожига) Максимальная темп. сбрасываемых разбавленных газов, оС Температура наружных стен печи оС (менее) Расход электроэнергии, кВт/час, не более | 1 0.4 6,0 70 80 800 0,05-0,5 0,5-0,07 880 9930 -0,3-0,3 11,3 1500 830 1000 130 50 14 | 2 0.7 12.0 90 100 1000 1100 20450 20 1550 830 1000 90 50 22 | 3 1,0 15 -18 110 120 1200 0,05-0,5 0,5-0,07 1300 25120 -0,3-0,3 20 1550 830 1000 90 50 30 | 4 1,4 22 160 180 1800 1980 25120 14 1550 830 1000 110 50 30 | 5 1,7 27 200 230 2300 2530 28750 12.5 1550 830 1000 120 50 45 |